## Slide 1
RP and ɛP constantes
RP and ɛP Variáveis
Conversão do glicerol (%)
Tempo (min)
(a)

## Slide 2
Chart: Time (min)
τ = 1.6 (constante)
τ = 1/ ɛP
τ = (2- ɛP)2/ ɛP
τ = ɛP +1.5(1- ɛP)
Conversão do glicerol (%)
Tempo (min)
(b)

## Slide 3
Chart: Time (min)
Etanol puro
Glicerol puro ou água pura
Mistura
Acetona pura
Conversão do glicerol (%)
Tempo (min)
(c)

## Slide 4
Chart: Time (min)
323 K
303 K
313 K
Conversão do glicerol (%)
Tempo (min)
(a)

## Slide 5
Chart: Time (min)
80 % etanol
50 % etanol
20 % etanol
Conversão do glicerol (%)
Tempo (min)
(d)

## Slide 6
Chart: Time (min)
MR= 2
MR= 1
MR= 1.5
Conversão do glicerol (%)
Tempo (min)
(b)

## Slide 7
Chart: Time (min)
390 μm
412 μm
290 μm
Conversão do glicerol (%)
Tempo (min)
(d)

## Slide 8
Chart: Time (min)
1% catalisador
0.5% catalisador
0.25% catalisador
Conversão do glicerol (%)
Tempo (min)
(c)

## Slide 9
Water
Glycerol
Acetone
Solketal
LE2
5.81 Å
7.41 Å
LE3
4.87 Å
4.85 Å
5.95 Å
2.72 Å
13.35 Å
LE8
8.81 Å
LE4